拉萨市塑料食品接触类产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

本细则适用于拉萨市塑料食品接触类产品质量市级监督抽查。本细则内容主要包括抽样方法、检验依据、判定规则及异议处理。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品抽样基数、数量表

| 序号 | 产品 | 抽样基数 | 抽样数量(已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 | 在餐饮环节抽样，抽样基数应满足抽样数量要求 | 抽样50只作为检测样品，并封存相同数量的样品作为备用样 |
| 2 | 密胺塑料餐具 | 在餐饮环节抽样，抽样基数应满足抽样数量要求 | 抽样15只作为检测样品，并封存相同数量的样品作为备用样 |
| 3 | 塑料吸管 | 在餐饮环节抽样，抽样基数应满足抽样数量要求 | 检样不少于200只，备样不少于100只，避免打开原包装 |
| 4 | 保鲜膜/袋（非复合膜袋产品） | 在餐饮环节抽样，抽样基数应满足抽样数量要求 | 膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。 袋类产品：每批次产品抽取60个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。 |

2 检验依据

表1塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

表2 密胺塑料餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

表3塑料吸管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

表4保鲜膜/袋产品（非复合膜袋产品）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目，b重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

QB 1999-1994 密胺塑料餐具

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

QB/T 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则》

GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管

QB/T 4633-2014 聚乳酸冷饮吸管

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具 通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1核查不合格项目相关证据、能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

4.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。